Наименование продукции:   				DMA 600

Производитель:                                                                AKDENIZ  KIMYA SAN. VE TIC. A.S.

Страна производитель:                                                             Турция

Модификатор ударопрочности  DMA  600  представляет собой сополимер эфиров акриловой и метакриловой кислоты. Данный продукт придает изделию жесткость и  высокую степень ударопрочности.  Дополнительным  свойством   является стабильность свойств  ПВХ при низких температурах.

| #### Наименование показателей | #### Требования ТУ | #### Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| #### Внешний вид | #### Порошок | #### Порошок |
| #### Цвет | #### Белый | #### Белый |
| #### Массовая доля влаги, % (1050) | #### 1,0 max. | #### 1,0 max. |
| #### Насыпная плотность, (г/см3) | #### 0,5 + 0,1 | #### 0,5 + 0,1 |
| #### Не огнеопасен |  |  |
| #### Не опасен при перевозке |  |  |

Упаковка: Многослойные бумажные мешки по 25 кг

Область применения:

Применяется как добавка в полимеры при производстве пластиков широкого назначения.

В качестве модификатора ударопрочности в производстве изделий  из поливинилхлорида  (ПВХ),  полученных методом экструзии,  формовки под давлением; также применяется в производстве упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;  в изготовлении игрушек из полимеров.

Рекомендуемая дозировка:

Зависит от рецептуры, условий производства и типа готовой продукции.

Обычно составляет 5,0-6,0 %