- PRO 40

- Описание

Акриловый модификатор текучести AKDENIZ PRO-40 применяется для улучшения технологического процесса при производстве изделий из ПВХ. Применение PRO-40 значительно увеличивает прочность расплава и время плавки. Данный продукт имеет способность встраиваться в цепочки полимера ПВХ, и, как результат, увеличивать эластичность расплава за счет удлиннения полимерных цепочек. Эта способность PRO-40 дает возможность использовать его также и в производстве вспененных продуктов. PRO-40 имеет более высокий молекулярный вес, чем PRO-30. Данный продукт обеспечивает не только тонкие перегородки, но и отличную способность к формированию изделия. Также PRO-40 имеет свойство улучшать гомогенность расплава для достижения отличной поверхности готового продукта.

- Применение

В качестве акрилового модификатора текучести при производстве изделий из поливинилхлорида (пленки, листы, оконные профили, стеновые панели, вагонка, сайдинг, кабельный канал) полученных методом экструзии, формовки под давлением; также применяется в производстве упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; в изготовлении игрушек из полимеров.

- Технические характеристики

| Внешний вид | порошок |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Массовая доля влаги (1050С) | 1.0% max |
| Насыпная плотность (г/см3) | 0.4-0.6 |

- Упаковка

Многослойные бумажные мешки по 20 кг

- Производитель

Akdeniz, Турция

Рекомендуемая дозировка: Зависит от рецептуры, условий производства и типа готовой продукции, обычно составляет 0,4 - 8,0 частей (на 100 частей ПВХ)